Показатели:

Сырье - базальтовое волокно диаметром  6 - 21 мкм, длиной 40 – 60 км.

Пропитка: геосетки для армирования кладки – на основе композитного вяжущего;

Поверхностная плотность - от 255 г/м2.

Ширина полотна  - 0,25-4 м.

Размеры ячеек - 25х25, 40х40, 50х50 мм.

Разрывная нагрузка вдоль/ поперек полотна не менее  - от 50/50 до 600х600 кН/м.

Удлинение при разрыве вдоль/ поперек полотна не более 3%.

Потеря прочности после 50 циклов замораживания-оттаивания не более 10%.

Потеря прочности после воздействия химических сред не более 10%